UX酸铜光亮剂

技术参数

原料 范围 标准

硫酸铜 160-240g/L 200g/L

纯硫酸 60-90g/L 65g/L

氯离子 50-120ppm 70ppm

开缸剂MU 6-8ml/L 5.0ml/L

填平剂A 0.3-0.6ml/L 0.5ml/L

光亮剂B 0.3-0.5ml/L 0.4ml/L

温度 18-30℃ 25℃

阳极电流密度 1-8A/dM2 3-5A/dM2

阴极电流密度 0.5-3.0A/dM2 0.5-3.0A/dM2

阳极 磷铜磷含量0.03-0.06% 磷铜磷含量0.03-0.06%

搅拌方式 空气及阴极摇摆 空气搅拌

◆ 硫酸铜提供铜离子.以使在工件表面上还原成铜镀层.镀液中铜含量过低.容易在高电位

区造成烧焦现象.相反.铜含量过高时.硫酸铜有可能结晶析出.引致阳极钝化.

◆ 硫酸能提高镀液的导电性能.硫酸含量不足时.镀槽电压升高.镀层较易烧焦.硫酸过量

时.阳极可能会被钝化.

◆ 氯离子作为催化剂.帮助添加剂镀出平滑.光亮.细致的镀层. 以盐酸或氯化钠的形式加

入.如氯离子含量过低.镀层容易在高.中电位区出现凹凸起伏的条纹.及在低电位区有

雾状镀层.如氯离子含量过高时.镀层的光亮度及填平度会被削弱.而阳极表面就会生成

氯化铜.形成一层灰白色薄膜.导致阳极钝化.

◆ 开缸剂MU不足时.镀层高中电位区会出现条纹.MU过量对镀层无明显影响.

◆ 填平剂A剂不足时.整个电流密度区的填平度会下降.过量时低电流密度区没有填平.

与其他位置的镀层有明显分界.但仍光亮.

◆ 光亮剂B剂不足时.镀层极易烧焦.过量时会导致低电位光亮度差.分散力减弱.

◆ 当开缸剂MU消耗量过大或填平不够时.可通过提高B剂降低MU的消耗量及提高填平.

◆ 光亮剂B剂的最高用量可提升至1cc/L.B剂严重过量时可通过碳粉过滤. 消耗量

填平剂 A 50(35-70)ml/千安培小时

光亮剂 B 40(35-70)ml/千安培小时

开缸剂 MU 40(20-40)ml/千安培小时