深圳市創力金屬表面技術有限公司SHENZHEN TRONIC METALS SURFACE TECHNOLOGY CO., LTD.

Tritonx®三价铬白铬电镀工艺

- 特点

  - 环保产品，不含六价铬，废水处理简单。

  - 色泽均匀、美观、具良好之覆盖能力与均度能力。

  - 镀液不含有机溶剂；对硫酸根和氯离子的容忍性佳。

  - 电镀时断电不会有不良后果，沉积速度较六价铬快。

  - 采用德国OPASS提供之石墨阳极，可提高质量，增加镀液稳定性。

- 镀液组成及操作条件

- 溶液组成

| 原料及操作条件 | 范围 | 标准范围 |
| --- | --- | --- |
| TNX-MX复合盐 | 280-320克/升 | 300克/升 |
| TNX-CC铬盐 | 100-130克/升 | 120克/升 |
| TNX-CAT稳定剂 | 55-85毫升/升 | 70毫升/升 |
| TNX-RT湿润剂 | 4-8毫升/升 | 4毫升/升 |
| TNX-CS络合剂 | 1-10毫升/升 | 4毫升/升 |

- 操作条件

| 三价铬 | 20-23克/升 | 22克/升 |
| --- | --- | --- |
| PH | 2.3-2.9 | 2.8 |
| 温度 | 30-50℃ | 35℃ |
| 镀液比重 | 1.20-1.24 | 1.22 |
| 阴极电流密度 | 10-22安培/平方分米 | 16安培/平方分米 |
| 阳极电流密度 | 2-5安培/平方分米 | 2安培/平方分米 |
| 阳极︰阴极（面积比） | 1.5-2.0︰1 |  |
| 电流 | 直流电，波纹率﹤10% |  |
| 电压 | 9-12V |  |
| 沉积速度 | 0.15-0.25微米/分钟（10.8安培/平方分米） |  |
| 过滤 | 需要 |  |
| 搅拌 | 中等程度空气搅拌 |  |
| 抽风 | 推荐采用 |  |

- 溶液的配制

- 本公司提供工作液或在本公司技术服务工程师的指导下进行配制。

- 将镀液加热到40℃，用新镀镍的波浪状假阴极以约10A/dm2的电流密度进行电解处理1-2小时便可试镀。

- 设备

- 镀槽：采用全新的PVC、ABS或聚已烯衬槽，不推荐使用铅衬槽，阳极总线需预先镀较厚的镍和铬层，而裸露的铜排则需用防水塑料包扎，以免镀液受铜的污染。

- 阳极：采用德国OPASS提供之石墨阳极，阳极挂勾则必须使用金属钛物料。

- 整流器:15V脉冲整流器。

- 冷冻机:需要。

- 开缸方法：

- 洗净镀缸，注入60%体积的纯水，加热至60℃或以上；

- 开启空气搅拌，缓慢加入300克/升的TNX-MX复合盐，搅拌至完全溶解。注意：加入TNX-MX复合盐后，镀液温度会急剧下降，必须维持加入以防温度下降导致溶解不彻底。加入120克/升铬盐。

- 注入纯水使液面之规定体积的85%，同时调整镀液温度至60℃或以上，检查复合盐是否已溶解完全，否则继续搅拌至完全溶解。

- 加入1克/升的活性碳，搅拌2小时后打开过滤机，把活性碳过滤干净为止，再把过滤机活性碳洗干净。

- 使镀液温度恒定在60℃或以上，保持搅拌，加入75ml/L的TNX-CAT稳定剂，混合均匀，恒温搅拌至少3小时。

- 安装并检查阳极，紧固所有螺丝。将所有裸露之铜阳极表面用PVC胶带纸包覆好。

- 边搅拌边加入4毫升/升的络合剂与4毫升/升的湿润剂。

- 加入纯水使液面至规定体积，将镀液温度调整至40℃。

- 检查此时镀液的PH值，调至2.8。用CP盐酸降，用CP氨水升。

- 用不锈钢板电解半小时，就可试镀。如发现镀层有瑕疵，按照故障及处理方法调整。

- 镀液控制及补充

生产期间，每8工作小时或生产量达至5千安培小时/公升时，必须补充各主要成份一次，应定时逐小量分段补充，避免一次过大量添加，否则镀液会失去平

衡。因此，为使镀液稳定，强烈建议使用安培小时添加器补充各主要成份。

镀液的日常维护，只须根据千安培小时消耗量加入TNX-MX复合盐、TNX-CC铬盐、TNX-CAT稳定剂和TNX-RT湿润剂，以及控制PH值便可（详述如下），而镀液各主要成份亦应定期分析，使各主要成份能控制于标准范围内。

  - TNX-MX复合盐：用于开缸和镀液补充。TNX-MX复合盐主要是提供镀液的导电成份，TNX-MX复合盐只有带出损耗，其含量可以通过镀液的比重进行控制。镀液的比重应控制在1.20，加入20克/升的TNX-MX复合盐可提高0.01个单位的比重值。由于TNX-MX复合盐溶解度较低，加入时须缓慢地逐少量加入。如果大量添加时，应在槽外加热镀液60℃或以上，让完全溶解，用过滤机抽入镀槽。（注意：补充复合盐时要补充稳定剂，比例为10：1）

  - TNX-CC铬盐：主要是补充因电镀而消耗的铬，消耗量为500-600克/千安培小时。由于TNX-CC铬盐溶解度较低，加入时须缓慢地逐少量加入，而且至少电镀每累计8小时就要添加一次，加入1克/升TNX-CC铬盐可提高0.1克/升铬含量。补充300克/千安培小时的铬盐。（注意：补充铬盐要补充稳定剂，比例为1：1）

  - TNX-CAT稳定剂：作用是与三价铬形成一种稳定的化合物使铬镀出。消耗量约为300-500毫升/千安培小时。

  - TNX-RT湿润剂：TNX-RT湿润剂可去除镀层上的黑纹使镀层光亮、提高镀液的覆盖能力，同时令镀液的表面张力降低。TNX-RT湿润剂浓度较低时，中电流密度区的沉积速度下降，镀层会出现黑色条纹。一般情况下较高浓度的TNX-RT湿润剂不会产生负作用，但浓度过多时（﹥10毫升/升），可导致镀层起白雾及降低镀液的覆盖能力。消耗量为30-100毫升/千安培小时。

  - TNX-CS络合剂：开缸时用以改善镀液的覆盖能力，视情况适量添加。过量添加会增加镀层黑度，加入1毫升/升TNX-CS络合剂可提高约30-50ppm铁含量。

  - 金属铁含量：正常范围为50-100ppm。镀液完全没有金属铁（0ppm）时，高电流密度区有漏镀现象。含量超过150ppm时，镀层色泽较黑；当含量多

于500ppm时，中电流密度区会出现绒毛状条纹。加入1毫升/升TNX-CS

络合剂可提高30-50ppm铁含量，过量的金属铁可使用已镀镍的波浪状假阴极，以1.6-4.9安培/平方分米的电流密度长时间电解。

  - PH值：PH的标准范围为2.5-3.0，操作范围为2.8左右。须用PH计测量镀液的PH值。PH值较低时（PH﹤2.3），镀液的覆盖能力较差，但镀层色泽较白，沉积速度则较快；相反PH值较高时，镀液的覆盖能力较佳，但镀层色泽较黑，沉积速度则下降。可用浓盐酸或氨水调整镀液的PH值，加入2毫升/升的浓盐酸可降低0.1PH值，而加入2毫升/升的浓氨水则可提高0.1PH值。加入盐酸或氨水后，由于镀液的PH值变化非常缓慢，需等待8-12小时后方可准确测试镀液的PH值。PH值超过3.0时，三价铬会出现沉淀，故要小心计算加入酸碱的份量。

  - 温度：镀液温度的操作范围为30-50℃，可采用钛加热管加温。生产量较大时，需要配置冷却装置。镀液温度较高时，镀液的覆盖能力较差，但镀层色泽较白，沉积速度则较快，相反，镀液温度较低时，镀液的覆盖能力较佳，但镀层色泽较黑，沉积速度则下降，镀液的温度过低时，会有沉淀物析出。建议恒温控制40℃左右。

- 金属杂质影响与控制

几种主要金属杂质在镀液中的允许限量及其超量对镀层影响如下：

- 铜离子﹤10PPM。镀液受铜离子污染时，会导致中电流密度区黑暗，严重时整个电流区黑暗。

- 锌离子﹤50PPM。镀液受锌离子污染时，会导致中电流密度区出现白色污渍。

- 镍离子﹤100PPM。镀液受镍离子污染时，会导致中低电流密度区产生棕黑色镀层。

- 铅离子﹤10PPM。镀液受铅离子污染时，会导致低电流密度区出现白斑。

当镀液受到金属杂质污染时，可用2-4A/dm2电流电解处理，直到杂质去除为止。进行电解处理时，阴极采用镀镍铁片。

- 加入TNX-A三价铬除杂水可实现不停产快速临时除杂处理。

- 镀液沉淀处理程序

于下列情况下，三价铬镀液可能会出现沉淀现象：

- TNX-CAT稳定剂含量过多（﹥90毫升/升）；

- PH值过高（PH﹥3.0）；

- TNX-MX复合盐含量过多（比重值﹥1.26）；

当镀液出现沉淀时，可循下列方法解决：

- 调整镀液的PH值至2.3-2.5之间。

- 提高镀液温度至60-66℃，后将镀液过滤。

- 再调整镀液的PH值至2.5-2.7之间。

- 调整镀液温度至29-32℃。

- 分析镀液各主要成份，并调整至操作范围便可。

- 电镀故障及处理

| 故障 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 镀层有黑色条纹 | PH值高 TNX-RT湿润剂少 TNX-CAT稳定剂少 铬离子少 | 1.调整PH值 2.添加TNX-RT湿润剂 3.添加TNX-CAT稳定剂 4.分析添加TNX-CC铬盐 |
| 镀层有白色斑点 | 1.金属铅污染 2.前处理不良 | 1.扯片处理 2.加强处理 |
| 结合能力差 | 1.镍层钝化 2.铅杂质污染 | 1.加强活化 2.扯片处理 |
| 走位差 | PH值低 比重低 锌、铅杂质过多 打气过快 | 1.调整PH值 2.补充TNX-MX复合盐 3.扯片处理 4.减少打气 |
| 速度慢 | 1.PH高 2.搅拌慢 3.TNX-CAT稳定剂少 | 1.调整PH值 2.提高搅拌速度 3.添加TNX-CAT稳定剂 |
| 缸边有结晶 | 温度过低 比重过高 | 1.调整温度 2.调整比重 |
| 黑色镀层 | 温度高 PH值高 金属杂质污染 | 1.调整温度 2.调整PH值 3.扯片处理 |
| 中位不上镀层 | 镍液污染 | 添加三价铬除杂剂0.5-1ml/L |

- 产品目录

| 产品名称 | 包装/规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| TNX-MX复合盐 | 25Kg/桶 |  |
| TNX-CC铬 盐 | 25Kg/桶 |  |
| TNX-CAT稳定剂 | 25Kg/桶 |  |
| TNX-RT湿润剂 | 25Kg/桶 |  |
| TNX-CS络合剂 | 25Kg/桶 |  |
| TNX-A三价铬除杂剂 | 25Kg/桶 |  |
| OPASS专用碳阳极 | 960×50×15mm | 建议使用阳极袋 |

- MX工作液公析方法

三价铬的测定

药品：30%H2O2，25%NaOH溶液,10%KI溶液,1:1 H2SO4溶液,1%绽粉溶液,0.1N Na2S2O3溶液.

分析方法：

- 取1ml的镀液于250毫升三角烧瓶；

- 加双氧水0.3ml，25%的氢氧化钠1ml；

- 放入沸水中加热10分钟，溶液由绿色转变成黄色为止；

- 加水40-80ml，加5ml 10%KI溶液；

- 1：1 H2SO4 10ml,立刻以0.1N Na2S2O3滴定至浅黄色；

- 加1ml 1%绽粉指示剂，滴定溶液由蓝色变无色为终点。

计算：

三价铬（克/升）=V*1.73

V—滴定硫代硫酸钠耗用的毫升数

硼酸的测定

药品：甘露醇，1%溴甲酚紫指示剂，0.1N NaOH。

分析方法：

- 取1ml镀液置于250ml烧瓶中；

- 加4滴指示剂，加入4克甘露醇，并将PH计插入三角烧瓶中；

- 以0.1N NaOH滴定溶液PH值为6.5时最佳。

计算：

硼酸（克/升）=V*6.18

V—滴定氢氧化钠耗用的毫升数

MX稳定剂的测定

药品：5% Na2CO3溶液，5g/L高锰酸钾溶液,10%KI溶液,1:1 H2SO4溶液,1%绽粉溶液,0.1N Na2S2O3溶液.

分析方法：

  - 取1ml的镀液于250毫升三角烧瓶；

2、  加入5% Na2CO3溶液5ml摇匀；

3、  将三角烧杯瓶放沸水中加热10-15分钟，将氨气完全挥发掉；

4、  加入适量纯水，冷却至室温；

5、  加入10毫升高锰酸钾摇匀，不可在瓶边有附着的沉淀物；

6、  将烧杯放入沸水中加热10分钟左右，可见紫色变成棕色；

7、  加入适量纯水，加10%KI溶液5毫升；

8、  加1：1 H2SO45ml，立刻以0.1N Na2S2O3滴定至浅黄色;

9、  加1ml 1%淀粉指示剂,滴定溶液由蓝色变无色为终点。

计算：

MX稳定剂（毫升/升）=11.9*（16-V）/2

V—滴定硫代硫酸钠耗用的毫升数

PH酸碱度

用PH计量检测镀液的PH值

温度

用温度计检测镀液温度

开缸盐

利用比重计，测量镀液的比重。

十二、三价铬赫尔槽实验

17、片用镀过镍的片

27、电流8A

37、片上表现异常及方法：

低电位黑纹，①加入0.2CC/赫尔槽的络合剂,看效果；

②如果效果不明显,加入1CC/赫尔槽的湿润剂,看效果；

③如果效果不明显,加入5CC/赫尔槽的稳定剂,看效果；

④如果以上方法都没效果,用2克/升的活性碳过滤。

高位发蒙，①加入5CC/赫尔槽的稳定剂,看效果；

②如果没有效果,加入0.5CC/L的三价铬除杂水看效果；

高位发黑，①加入5CC/赫尔槽的稳定剂,看效果；

②如果没有效果,加入0.5CC/L的三价铬除杂水看效果；

③如果效果不明显,要用不锈钢板作电解；

备注：为了防止三价铬电镀产品出现氧化现象及提高产品耐腐蚀性，建议使用德国OPASS提供的Antioxi®三价铬封闭剂。

電話：（0755）27830769  27808389       傳真：（0755）27830587

Http:// www.tnc.cc              E-Mail: tnc@tnc.cc

地址：深圳市寶安區西鄉臣田榮恒新苑B301           郵編：518106

# Text boxes

111

111

111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111

1111