深圳市創力金屬表面技術有限公司SHENZHEN TRONIC METALS SURFACE TECHNOLOGY CO., LTD.

三价铬电解保护粉

- 特性与用途

1．不影响三价铬表面的外观颜色及光泽度；

2．钝化膜抗蚀好，防变色强。既防存放、接触空气变色，又抗触摸污蚀；

3．易操作控制，成本低；

4．专门用于三价铬电镀工艺，经电解保护后可通过24-72小时中性盐雾测试。

- 溶液组成及操作条件

份量             130克／升

温度             15－35℃

阴极电流密度     1.5－2.5A／dm²

电压             4－6伏

时间             50－90秒

阳极             不锈钢

三、操作流程：

三价铬电解保护粉→回收→纯水→纯水→超声波（纯水）

→超声波（纯水）→超纯水→超纯水（50～60℃）→干燥

日后补充：

溶液浓度为13.1°Be′，每降低1°Be′需补充三价铬保护粉

11克／升。

备注：每班收工清洗阳极板及过滤棉蕊，以确保电解液清澈和不产生阳极钝化。

電話：（0755）27830769  27808389        傳真：（0755）27830587

Http: // www.tnc.cc           E-Mail: tnc@tnc.cc

地址：深圳市寶安區西乡臣田荣恒新苑B301     郵編：518106