LY-M长效珍珠镍工艺

- 特点：

1.属市场创新型三剂长效珍珠镍体系，镀层均匀，沙感明显，金属感强。

2.不会出现脱皮、起泡或亮点等问题，镀液控制非常简单。

3.属长效体系，工艺稳定，能连续生产15-60天，无需大处理，亦无需辅助设备，

4.沙感粗细可调性强，硬度达400-500HV，不易刮花。

4.属于市场主流沙感体系，适用于高端五金。塑料如：工具、汽配、卫浴、皮具、电器等。

二、镀液组成和操作条件：

|  | 操作范围 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸镍 | 380-480g/L | 450 g/L |
| 氯化镍 | 30-40g/L | 45 g/L |
| 硼酸 | 35-45g/L | 45 g/L |
| LY-M珍珠镍开缸剂A | 15-20mL/L | 20 mL/L |
| LY-M珍珠镍辅助剂B | 4-8mL/L | 6 mL/L |
| LY-M珍珠镍起沙剂M1 | 视效果而定 | 视效果而定 |
| PH值 | 4.2-4.8 | 4.5 |
| 温度 | 50-58℃ | 55 |
| 阴极电流密度 | 4-10A/d㎡ |  |
| 摇摆 | 阴极移动（阴极旋转最佳） |  |
| 搅拌 | 须单独用磁力空泵循环搅拌镀液，控制流量为3-5循环/小时 |  |

备注：当客户要求的沙感比较细且底色黑亮时，我们有LY-M珍珠镍起沙剂M2可供选择，需要注意的是珍珠镍起沙剂M1和珍珠镍起沙剂M2两者不可混合使用。

三、开缸方法：

- 加入1/2的水于备用缸中，加热至60℃。

- 加入所需的硫酸镍，氯化镍、硼酸、充分溶解。

- 加入双氧水0.5-1ml/l，搅拌1小时，保温60℃。

- 加入1-3克/升活性碳，搅拌数小时，然后静置一晚。

- 通过过滤泵把镀液滤清，抽至镀槽中。

- 加水至规定体积，低电流电解12小时或至波浪板颜色由黑变浅色，调整PH值至4.4左右。

- 加入所需的LY-M 珍珠镍开缸剂A和LY-M 珍珠镍辅助剂B

- 用温水稀释所需的LY-M 珍珠镍起沙剂M1起沙剂稀释至20倍左右加入，搅拌10分钟开始试镀。

四、槽液维护：

1、添加剂的作用

LY-M 珍珠镍开缸剂A  开缸剂：能促进高低电流密度区均匀起沙，产生光泽，减低镀层内应力，增加柔软性，可提高镀层哑度。添加过量会使镀层起沙较粗，高区易有针孔，不易被活性碳吸收。

LY-M珍珠镍辅助剂 B  辅助剂：能防止镀层产生光点和针孔，调整镀层沙粒粗细致，如添加过量起沙会变细及镀层哑沙下降；不足时起沙薄感，甚至不能起沙，散沙易被活性碳吸收。

LY-M珍珠镍起沙剂 M1起沙剂：提高浓度，能提高镀层沙及哑度，以产生不同效果，极易被活性碳、棉芯及滤纸等介质吸附，但只能被活性碳完全吸附，添加时必须用温水稀释至20倍后慢慢

加入以提高沙剂分散性，使沙剂更加持久耐用。

2、添加剂的消耗量：

| LY-M珍珠镍开缸剂A | 80-100mL/KA.H |
| --- | --- |
| LY-M珍珠镍辅助剂B | 100-120mL/KA.H |
| LY-M珍珠镍起沙剂M1 | 60-150mL/KA.H |

3、维护要点：

a:定期分析各原料成份，每天测PH，温度在正常范围内。

b:每天开工前测试调整各添加剂补充量，收工后保持空泵循环，并用低电流电解。

c:每十五个工作日，清洗阳极，阳极袋上分解物，定期用双氧水，活性炭处理镀液，沙剂.辅助剂按开缸量添加，开缸剂.按开缸量1/3—2/3量添加。

d:沙剂添加时必须用纯水稀释20倍后缓慢加入并充分搅拌（不可打气）