LY-998 高耐蚀白铬工艺（复合型）

一、特点

1、环保产品，不含六价铬，废水处理简单。

2、色泽均匀、美观、具良好之覆盖能力与均度能力。

3、镀液不含有机溶剂；对硫酸根和氯离子的容忍性佳。

4、电镀时断电不会有不良后果，沉积速度较六价铬快。

5、采用德国OPASS提供之石墨阳极，可提高质量，增加镀液稳定性。

二、镀液组成及操作条件

- 溶液组成

| 操作条件 | 最佳值 | 控制范围 |
| --- | --- | --- |
| LY-998白铬硼酸 | 63克/升 | 60-65克/升 |
| LY-998白铬开缸盐 | 320克/升 | 290-320克/升 |
| LY-998白铬铬盐 | 130/升 | 120-160克/升 |
| LY-998白铬稳定剂 | 100毫升/升 | 80-100毫升/升 |
| LY-998白铬湿润剂 | 4毫升/升 | 2-4毫升/升 |
| LY-998白铬走位剂 | 10毫升/升 | 5-20毫升/升（看颜色要求） |
| LY-998白铬辅助剂 | 10毫升/升 | 10-20毫升/升 |

- 操作条件

| 三价铬 | 22克/公升 | 20-24克/升 |
| --- | --- | --- |
| PH | 2.8 | 2.6-3.0 |
| 温度 | 32℃ | 30-38℃ |
| 镀液比重 | 26 | 25-29 |
| 阴极电流密度 | 15A/dm2 | 10-30A/dm2 |
| 阳极材料 | 专用阳极 |  |
| 过滤 | 连续过滤 |  |
| 搅拌 | 中等程度机械或空气搅拌 |  |
| 加热 | 钛、铁佛龙 |  |
| 阳极面积比阴极面积 | 1.5-2比1 |  |
| 沉积速度 | 0.16-0.3um/分钟 |  |
| 霍氏槽打片条件 | 8A、1分钟、32℃搅拌 |  |

3、 设备要求:

A）镀槽：PVC、ABS、聚乙烯衬槽

B）阳极：采用专用阳极及钛钩

C）温度控制：采用钛加热管及钛冷却管装置

D）整流器：9－15Ｖ，提供直流电，为使镀液稳定建议配置安培小时积累计