LY-N14三价黑铬工艺（复合型）

一、特点

  - LY-N14三价黑铬工艺可在镍层表面获得独特的黑色镀层。

  - 该三价黑铬工艺具有以下优势：

- 在Cass测试中具有优良的防腐性能。

- 在宽广的工作范围内具有稳定的颜色外观。

- 具有良好的覆盖能力及均镀能力。

- 不会产生断电所引致的不良后果，对硫及氯等杂质的容忍度高。

- 使用OPASS专用石墨阳极、开缸及使用成本低。

- 镀液组成及操作条件

- 溶液组成

| 原料及操作条件 | 最佳值 | 标准范围 |
| --- | --- | --- |
| LY-N14黑铬开缸盐 | 320克/升 | 300-350克/升 |
| LY-N14黑铬铬盐 | 100克/升 | 100-130克/升 |
| LY-N14黑铬稳定剂 | 120毫升/升 | 100-160毫升/升 |
| LY-N14黑铬增黑剂 | 40毫升/升 | 40-60毫升/升 |
| LY-N14黑铬湿润剂 | 4毫升/升 | 3-5毫升/升 |
| LY-N14黑铬调和剂 | 40毫升/升 | 30-80毫升/升 |
| LY-N14黑铬走位剂 | 30毫升/升 | 30-50毫升/升 |

- 操作条件

| 金属铬（分析值） | 22克/公升 | 20-24克/升 |
| --- | --- | --- |
| PH | 2.8 | 2.6-3.0 |
| 温度 | 50℃ | 45-50℃ |
| 比重 | 20 | 19-25 |
| 阴极电流密度 | 10A/dm2 | 5-20A/dm2 |
| 阳极材料 | OPASS专用阳极 |  |
| 过滤 | 连续过滤 |  |
| 搅拌 | 轻微空气搅拌 |  |
| 加热 | 钛、铁佛龙 |  |
| 沉积速度 | 0.16-0.3um/分钟 |  |
| 霍氏槽打片条件： | 8A、3分钟、40℃搅拌、走位与六价铬相似 |

备注：三价铬必须使用LY-991三价铬电解保护剂。

三、 设备要求:

A）镀槽：PVC、ABS、聚乙烯衬槽,不推荐使用铅槽衬

B）阳极：采用专用阳极及钛钩

C）温度控制：采用钛加热管及钛冷却管装置

D）整流器：12-15Ｖ，为使镀液稳定建议配置安培小时积累计