LY-N19电解脱挂水

一、简介：

LY-N19为中性无毒环保退镀剂，工艺范围宽，退镀速度快，不伤挂具,能退除所有一般的电镀层。

二、LY-N19具备下列特点：

1．中性配剂，改善操作环境，无需特别通风设备。

2．中性配剂，绝不损害挂具和绝缘涂料及不锈钢挂头。

3．可退除铬、镍/铁合金、镍、化学镍、铜、锌、锡、镉、等金属镀层。

4．单一补加，维护方便，退除速度快。

三、操作条件：

| LY-N19脱挂水 温度 电流密度 30-100安培/分米 阳极 阴极 镀槽 pH 过滤 加热 通风设备 | 30%体积 10—60℃ 50安培/平方分米（以表面积计算） 挂具作阳极 不锈钢（304/316型）（每天工作时清洗阴极表面） PVC或包有塑料之钢槽 6.5-7.5（用冰乙酸调节） 当沉淀过多时，槽液必须过滤澄清，用虹吸管去清除沉淀物。 用石英电笔加热 不是绝对需要通风设备，但使用大型槽时必须安装。 |
| --- | --- |

四、退镀液配制：

1．加入1/2清水于槽内。

2．加入所需LY-N19电解脱挂水，搅拌至均匀。

3．加入清水至总体积。

4．用冰醋酸调整pH值至6-8之间，可以使用。

五、镀液维护：

1．PH值   PH值应控制为6~8。当PH上升到8时，用醋酸降至7以下。当PH值下降至5.5

时，浴液对于极板、铗具将发生强烈侵蚀作用，请注意勿使PH值下降过多。降低PH值所需的醋酸量，随浴液中的金属含量而变化，大约为2~10毫升/升（请勿使用硫酸、盐酸、硝酸）。

2．补充量  溶液带出、吸入会逐渐使其成分减少，从而使剥离速度急剧下降，PH值发生激

烈变化，不锈钢被侵蚀，此时一面充分搅拌原液，一面加入30毫升/升的N19。

前后处理

- 前处理  挂具有油或其他污物时，请先脱脂洗涤，再进行电解剥离

- 后处理  经过彻底水洗后，浸入酸盐A或B，然后再进行电镀

注意事项

- 随著使用，液中的金属浓度会逐渐增大，需用回收水加以稀释处理；

- 铜、镍剥离时，大部分由阴极析出；

- 最好是电一次退镀一次。

故障及纠正方法

| 故 障 现 象 | 产 生 原 因 | 纠 正 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 产生浅色沉淀（挂具失去光泽） | PH调整不均 | 调整PH（溶解沉淀） |
|  | PH过高，产生氢氧化镍 | 调整PH（溶解沉淀） |
|  | 阴极面积过小 | 加大阴极面积，降低电流密度 |
| 镀液变成赤褐色（挂具未失去光泽而溶解） | 有效成份剧减 | 添加N19 |
|  | PH值未调整 | 调整PH |
| 产生沉淀及溶液变成褐色（挂具剧烈溶解） | PH调整不够 | 调整PH |
| 挂具保持光泽，但溶解 | 电流密度过大 未搅拌 100安培/分米2以上 中搅拌 200安培/分米2以上 大搅拌 400安培/分米2以上 | 降低电流密度 |
| 剥离速度减慢 | 接触点不良 | 检查并调整接触点 |
|  | 析出氢氧化物 | 洗净阴极 |
|  | 有效成份减少 | 适度补充30毫升/升N19 |
| 泡沫过剩 | 混入活化剂 | 加入适量消泡剂 |
|  | PH过高 | 降低PH |
| 粘度上升 | 产生氢氧化物 | 降低PH |

| LY-N19管 理 方 法 |
| --- |
| 公司名称 |  |  |
| 完成时间 |  |  |
| 文件名称 | LY-N19的管理方法 |  |

LY-N19溶液的建浴以及管理条件

○溶液新建浴

・浓度 ：３００～２００ｇ／l（通常２５０ｇ／l）

・ＰＨ ：６.８～７.８（通常７.０程度）

○管理范围

・浓度 ： 和新开缸时同等程度管理。

・ＰＨ ：通常在8以上的情况下请用醋酸调整。降低ＰＨ所需的醋酸量，随溶液中的金属含量而

变化，大约2~10毫升/升（请勿使用硫酸，盐酸，硝酸）。

当ＰＨ下降到5.5时，溶液对极板，挂具将发生强烈侵蚀作用，请注意勿使ＰＨ下降过多。

○其他

・极 板：定期的去除电着物，阳极接触点是否正常。

如果不是这样做的话电流很难流通、剥离时间会加长。

另外在同样的电流导电时就必须加大电压，这样的话会容易损坏挂具。

・补 给： 补给的情况下、补给量和同等量的带出进行补给。溶液带出，吸入会逐渐使成分减少，从而使剥离速度急剧下降，ＰＨ值发生激烈变化，不锈钢被侵蚀。此时一面充分搅拌原液，一面加入30毫升/升LY-N19原液。

这样的话溶液中的溶解金属会减少、溶液寿命会保持很长时间。

・沉 淀： 定期的去除沉淀物。

定期的清除溶解金属物能防止挂具损伤。

※沉淀物多的时候、进行一下补给可以提高浓度对于金属再溶解、

即使少量的补充也能防止挂具损伤作用。

・注 意： 在日常剥离时，和开缸时比较电流值（对于规定的电压）低下的时候这说明脱挂水的浓度已经降低了`这时需要LY-N19脱挂水的添加。

铜，镍剥离时，大部分由阴极析出。

添加量是根据带出的量进行补给。

LY-N19脱挂水日常添加补充参考提示：

退镀液在正常操作条件下，LY-N19的添加量可按1000毫升～2000毫升∕1000安培﹒小时

例如:5000升的连续自动退镀线，使用电流为1000安培，每天工作时间为10小时，共10000安时，需补充10升～15升即可。（此数据由LY-N19正常运作9个月连续退镀生产线提供.）

| 分 析 法 |
| --- |
| 公司名称 |  |  |
| 完成时间 |  |  |
| 文件名称 | LY-N19的分析方法 |  |

LY-N19电解脱挂水的日常分析方法请参照如下。

- 分析以下项目可控制浴液

- 浓度

- K值

- PH

- 分析所需的化学品

- 0.1N硝酸银标准液

- 硝酸（1+9）（1份硝酸 : 9份水）

- 0.5N硫酸亚铁氨[FeSO4(NH4)2SO4·6H2O]标准液

配制方法： 慢慢地将100毫升纯硫酸注入800毫升纯水中，并且搅动均匀。再接着加入197克FeSO4(NH4)2SO4·6H2O，并且溶解。最后加入纯水至1公升刻度，并充分混和溶液。

标定标准液的浓度系数: 以移液管取5毫升标准液样品到一个200毫升锥形瓶，然后加入25毫升纯水，10毫升的20%硫酸和5毫升的85%磷酸。用0.1N高锰酸钾（KMnO4）标准溶液滴定，得出X毫升。 f1(硫酸亚铁氨浓度系数)=0.04×X×f (f：0.1N KMnO4之浓度系数)

- 硫酸与磷酸的混合物

配制方法： 将1份体积的硫酸(浓硫酸:水=20:3)及2份体积的85%磷酸充分混和便可

- 分析

- 浓度

以移液管取5毫升浴液到200毫升锥形瓶，再加热100毫升纯水，然后充分混和。加入1毫升硝酸（1:9）。把瓶置于毫伏仪器上（采用银参考电极），并启动磁性搅拌器。把电压调节至0毫伏（0mV）。调校后便以0.1N硝酸银滴定，直至电压达至130±20mV（当电压接近100mV时，便要慢慢滴定，以免电压轻易地超越150mV），滴定量=X毫升。

计算： 浓度（%）=9.44×f2 ×X

（f2：0.1N硝酸银的浓度系数）

- K值

将30毫升硫酸与磷酸的混合物注入100毫升之锥形瓶，让瓶温降至低于20℃，并分数滴把1毫升浴液加进去，以免温度高于20℃，否则测量的K值会低于真实的数值。跟着把溶液升温并维持在45±3℃。以0.25N之FeSO4(NH4)2SO4·6H2O滴定，直至棕色不会在30秒内消失为终点，滴定量=Y毫升。

计算：  K值=1.33×f2×Y/2

（f2：0.25N之FeSO4(NH4)2SO4·6H2O的系数）

- pH值

以PH计测量。

- 镀液维持及补充

1.  当浓度及K值降低于范围时，每公升便要添加10毫升LY-N19（即把浓度提高1%所需的容量）。

2.  当K值降低于范围时，即使浓度仍维持在操作范围内，也需添加20毫升/升LY-N19来把K值提高1度。

3.  当浓度降低于范围时，即使K值仍维持在操作范围内，也需添加4毫升/升LY-N19来把浓度提高1%。