SX-30A脱挂粉

一、简介：

SX-30A为中性无毒环保脱挂粉，工艺范围宽，退镀速度快，不伤挂具。

二、SX-30A具备下列特点：

1．创新型粉末产品，开缸量低，使用成本低。

2．单一产品，维护方便，使用寿命长。

3．中性配剂，改善操作环境，符合环保标准。

4．对电镀挂具的铜.镍.铬.锌等金属均能一次快速脱除。

三、操作条件：

| SX-30A脱挂粉 PH值 调整PH值 浓度 温度 电流密度 电压 阳极 阴极 镀槽 过滤 | 120-150克/升 6-7 冰醋酸 6-8 常温一45 ℃ 10-25A/d㎡ 6-10V 挂具作阳极 不锈钢（304/316型） PVC或包有塑料之钢槽 需要 |
| --- | --- |

四、退镀液配制：

1．加入1/2清水于槽内，加热至45℃-60℃（新开缸时需用热水才能溶解完全）

2．加入所需SX-30A电解脱挂粉，搅拌至完全溶解。

3．加入清水至总体积。

4．用冰醋酸调整pH值至6-7之间，可以使用。

五、镀液维护：

1.每天适量添加带出损耗，消耗量：300-500克千安培/时。

2.需要定期清除镀槽中沉淀的污泥，最好采用连续过滤方式清除污泥。

3.本产品一般不需要调整PH值，长时间使用后，若不在正常（6-7）范围，则需要调整，低于6时用氨水调整，高于7时用冰醋酸调整。

六、废液处理：

SX-30A脱挂粉寿命非常长，一般情况下浓缩液不需处理，水洗槽则可与重金属废液一并处理。