# BE-88A挂镍光亮剂

BE-88A是快速光亮剂,镀层颜色洁白,填平及均镀力强,电流密度宽广,上铬容易。其特点：光剂浓度高，添加量少，出光快，操作简单，镀层物理性能优越，应力低，延展性能好，具特殊的填平能力。

1．各项参数

标准硫酸镍镀液

基本组合

硫酸镍                    				200-260g/L

氯化镍                    				45-50g/L

硼酸                    				   40-45g/L

BE-88A挂镍光亮剂             		      0.2-0.4cc/L

BE-88B挂镍柔软剂             			        6-10cc/L

BE-100挂镍湿润剂	2-4cc/L

BE-88C挂镍走位剂                      1-2CC/L

P H  值                   	 			        4-4.8

温  度                     				50-60℃

电流密度                  				2.8-10.8  A/dm²

搅  拌                    				空气搅拌或阴极移动

过  滤                    				连续

2．镀液的维护

a．各项操控参数应控制在工艺范围内；

b．各项操控参数，控制在正常情形下

BE-88A挂光亮剂，消耗量为100-150cc/1000安培小时；

BE-88B挂柔软剂，消耗量为100-200cc/1000安培小时；

BE-100挂湿润剂，消耗量为30-50cc/1000安培小时；

BE-88C挂走位剂，消耗量为50-80cc/1000安培小时

3．添加剂作用

BE-88A挂镍光亮剂：光亮剂不足时，光亮度差，高低电流区填平差；光亮剂过量时，低位发黑，需加BE-88B、BE-88C平衡之。

BE-88B挂镍柔软剂：柔软剂不足时，白亮度差，内应力大而脆，过量镀层易

变色、不亮。

BE-100挂镍湿润剂：防止产生针孔。

BE-88C挂镍走位剂：走位不足时，深孔走位稍差。