DET-SA光亮滾镀鎳

DET-SA是有機單性快速光亮劑，在標準硫酸鎳或高氯化物鍍液濃度下均可，鍍層顔色潔白，填平及深度鍍力強，電流密度寬闊，上鉻容易。其特點：鍍層物理性能優越，應力低，延展性能好，對工件鍍後需彎曲或衝壓成型時特別適合。

1.各項參數

a．標準硫酸鎳鍍液      b. 高氯化物鍍液

基本組合              基本組合

硫酸鎳               250g/l                80-95g/l

氯化鎳               50g/l                190-210g/l

硼酸                 40g/l                 40-45g/l

DET-SA鎳光亮劑       0.4-0.6cc/l

DET-SB鎳柔軟劑       2-4cc/l

PH   值              4-4.8

溫  度               50-65℃

電流密度             2.8-10.8 A/dm²

過  濾               連續

2．鍍液的維護

- 各項操控參數應控制在工藝範圍內；

- 各項操控參數，控制在正常情形下

DET-SA光亮劑，消耗量爲200-250cc／1000安培小時；

DET-SB柔軟劑，消耗量爲100-150cc／1000安培小時

若需強走位，則需加入深鍍劑。